## Slide 1
“数据驱动的氢能关键催化材料高效开发与应用”重点研发计划
项目（2022YFB3807500）2023年度汇报
课题负责人：霍锋
2023年11月24日
承担单位
：中科院过程所
参与单位
：北京化工大学
课题编号
：2022YFB3807501
课题一：氢能关键催化材料的智能设计与筛选

## Slide 2
项目课题简介
2
研究内容进展
3
经费收支情况
4
存在问题及解决办法
下一步研究计划
5
1
汇报提纲
Notes: 将按照以下五个方面汇报

## Slide 3
项目课题简介
公认难题：高性能低贵/非贵金属催化剂 → 规模化氢能产业
目前主要使用贵金属
ORR
OER
HER
锌镍空液流电池
电解水
氢燃料电池
核心反应
Pt 基催化剂
ORR、HER催化性能优良
OER催化效果差
Ir基催化剂
OER催化性能优良
ORR、HER效果差
氢能产业
催化材料

## Slide 4
项目课题简介
…
低贵金属催化材料
非贵金属催化材料
结构、组成、种类繁多
A
B
N
❌
√
…
实验
❌
改进
1
2
❌
❌
√
…反复精进…
3
再改进
高通量
计算
高通量
实验
机器学习
材料
数据库
智能设计
筛选平台
传 统 试 错 法
筛选效率低、研发周期长、研发成本高
大数据 + 机 器 学 习
筛选效率高、研发周期短、研发成本低、精准设计
    关键科学问题：建立高性能氢能催化材料的智能设计与筛选原理
数据驱动加速材料开发

## Slide 5
项目课题简介
数据驱动的氢能关键
催化材料高效开发与应用
高性能氢能催化材料的智能设计与筛选原理
课题1：氢能关键催化材料的智能设计与筛选
催化材料高通量制备过程中的工艺-性能耦合机制
建立氢能催化材料理论评估方法
构建氢能关键材料量子化学数据库
搭建高通量智能筛选设计平台
新技术、新方法
文献信息库
计算数据库
材料信息库

## Slide 6
项目课题简介
2
研究内容进展
3
经费收支情况
4
存在问题及解决办法
下一步研究计划
5
1
汇报提纲
Notes: 将按照以下五个方面汇报

## Slide 7
研究内容进展
年度考核指标完成情况对照表 |  |  | 
条款 | 年度考核任务 | 完成内容 | 完成 情况
1.1 量子化学数据库 | 建立数据量>10 万条的量子化学数据库 | 1196个数据的计算数据库和11.1万篇文献的文献库，共构建了11.2 万个材料的材料量化数据库 | 完成
1.2 筛选氢能关键催化材料 | 筛选出>4种有潜力的材料及工艺 | 筛选出ORR催化剂1种 筛选出OER催化剂2种 筛选出HER催化剂6种 | 完成
1.3 论文 | 1篇 | 发表文章两篇 | 完成

## Slide 8
研究进展一、氢能关键材料量子化学数据库
Web of Science
RIS
批量导出（RIS格式）
Zotero文献管理
提取文章作者等信息
PDF下载
ChatGPT编写代码
提取PDF中数据及图片
文献库
材料
数据库
计算
数据库
78种材料
HER反应研究
23种信息
量子化学数据库
量子化学数据库：计算数据库、文献库和材料数据库

## Slide 9
研究进展一、氢能关键材料量子化学数据库
以氢吸附自由能为标准，计算了78种材料的催化活性，搭建了约1196个数据的计算数据库
数据库介绍

## Slide 10
Zotero
文献管理软件
研究进展一、氢能关键材料量子化学数据库
web of science
核心合集数据库
完成111099篇文献信息的批量导出
文献库介绍

## Slide 11
已初步搭建含111099篇文献的文献库，以CSV表格呈现
文献中作者、DOI、期刊、摘要等信息
通过Zotero实现文献的导入和导出
文献库
研究进展一、氢能关键材料量子化学数据库
文献库介绍

## Slide 12
下载PDF
研究进展一、氢能关键材料量子化学数据库
基于文献库信息和Python代码，批量下载文献，已下载112000篇
文献处理
文献库
提取DOI列表
Python代码
材料数据库介绍

## Slide 13
利用ChatGPT编写代码，提取PDF中图片信息；
将数据分为实验、量化理论、实验和量化理论共有数据三类
关键词分类-共53种
PDF文档
Python代码
图片下载
图片提取流程
研究进展一、氢能关键材料量子化学数据库
材料数据库介绍

## Slide 14
利用ChatGPT编写代码，提取材料数据等信息，
建成含112000个材料的材料数据库
材料数据库展示
Python代码
研究进展一、氢能关键材料量子化学数据库
材料数据库介绍

## Slide 15
研究进展二、氢能关键催化材料的筛选
完成78种Mxenes催化材料的氢吸附热力学及电子结构计算
非金属掺杂
B、N、P、S
TiVCO2
金属掺杂
3d、4d、5d
改性研究
初始模型
中间产物吸附能∆GH*/电流密度
高通量
筛选
Mxenes基HER催化剂的筛选

## Slide 16
研究进展二、氢能关键催化材料的筛选
建立包含模型结构，电子结构和原子结构信息共23种特征值，
1196个数据的计算数据库
名称 | 结构参数 |  |  |  |  | 电子结构信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原子结构特征 |  |  |  |  |  | 
 | 键长 L(TM-O) | 键长 L(M-O) | 键长 L(TM-M) | 键长 L(O-O) | 键长 L(Ti-NM) | O的p带中心 | TM的d带中心 | Ti的d带中心 | B的p带 中心 | 费米 能级 | O转移 电荷数 | H转移 电荷数 | TM转移电荷数 | O1转移 电荷数 | Ti转移电荷数 | B转移 电荷数 | TM价电子数 | 第一 电离能 | 电子 亲合能 | 电负性 | TM 半径 | 原子 序数 | B半径
Sc-TiVCO2 | 1.95 | 1.66 | 2.60 | 2.88 | 2.27 | -3.70 | -0.16 | -1.00 | -3.46 | -1.83 | -1.25 | 0.65 | 1.74 | -1.15 | 1.69 | -0.27 | 3.00 | 6.56 | 0.19 | 1.36 | 1.64 | 21 | 0.95
V-YiVCO2 | 1.90 | 1.99 | 2.48 | 2.88 | 2.27 | -3.71 | -1.28 | -0.88 | -4.74 | -2.06 | -1.23 | 0.64 | -1.92 | -1.15 | 1.56 | -0.28 | 5.00 | 6.75 | 0.53 | 1.63 | 1.35 | 23 | 0.95
Cr-TiVCO2 | 1.85 | 1.99 | 2.42 | 2.88 | 2.27 | -3.68 | -2.42 | -1.12 | -3.53 | -2.09 | -1.23 | 0.65 | 1.30 | -1.13 | 1.55 | -0.27 | 6.00 | 6.77 | 0.67 | 1.66 | 1.27 | 24 | 0.95
Mn-TiVCO2 | 2.01 | 1.99 | 2.57 | 2.89 | 2.28 | -3.66 | -1.83 | -0.98 | -4.61 | -2.09 | -1.23 | 0.63 | 1.30 | -1.16 | 1.72 | -0.25 | 7.00 | 7.43 | -0.64 | 1.55 | 1.32 | 25 | 0.95
Fe-TiVCO2 | 1.93 | 1.99 | 2.39 | 2.88 | 2.30 | -3.59 | -5.19 | -1.04 | -3.15 | -2.15 | -1.22 | 0.63 | 1.26 | -1.15 | 1.73 | -0.26 | 8.00 | 7.90 | 0.15 | 1.83 | 1.27 | 26 | 0.95
Co-TiVCO2 | 1.96 | 1.99 | 2.35 | 2.88 | 2.32 | -3.73 | -3.21 | -1.33 | -4.53 | -2.16 | -1.23 | 0.64 | 0.91 | -1.11 | 1.73 | -0.25 | 9.00 | 7.88 | 0.66 | 1.88 | 1.26 | 27 | 0.95
Ni-TiVCO2 | 1.97 | 1.99 | 2.40 | 2.89 | 2.31 | -3.19 | -2.75 | -0.03 | -1.74 | -2.24 | -1.23 | 0.64 | 0.80 | -1.10 | 1.74 | -0.25 | 10.00 | 7.64 | 1.16 | 1.91 | 1.24 | 28 | 0.95
Cu-TiVCO2 | 2.07 | 1.99 | 2.46 | 2.89 | 2.34 | -3.62 | -2.54 | -1.21 | -2.98 | -2.24 | -1.23 | 0.65 | 0.72 | -1.09 | 1.64 | -0.23 | 11.00 | 7.73 | 1.24 | 1.90 | 1.28 | 29 | 0.95
Zn-TiVCO2 | 2.02 | 1.99 | 2.57 | 2.89 | 2.29 | -4.39 | -8.57 | -1.16 | -6.13 | -2.19 | -1.22 | 0.64 | 0.99 | -1.12 | 1.73 | -0.25 | 12.00 | 9.39 | 0.00 | 1.65 | 1.39 | 30 | 0.95
Y-TiVCO2 | 2.09 | 2.00 | 2.78 | 2.88 | 2.27 | -3.61 | -0.33 | -0.52 | -4.14 | -1.75 | -1.25 | 0.64 | 2.04 | -1.21 | 1.69 | -0.26 | 3.00 | 6.22 | 0.31 | 1.22 | 1.80 | 39 | 0.95
Zr-TiVCO2 | 1.94 | 2.00 | 2.61 | 2.87 | 2.27 | -3.63 | -0.56 | -0.59 | -4.13 | -1.86 | -1.21 | 0.60 | 2.08 | -1.18 | 1.67 | -0.33 | 4.00 | 6.83 | 0.43 | 1.33 | 1.60 | 40 | 0.95
Nb-TiVCO2 | 1.87 | 2.00 | 2.46 | 2.86 | 2.26 | -3.51 | -1.23 | -0.31 | -4.00 | -1.99 | -1.25 | 0.65 | 1.91 | -1.13 | 1.67 | -0.29 | 5.00 | 6.76 | 0.89 | 1.60 | 1.48 | 41 | 0.95
Mo-TiVCO2 | 1.96 | 1.99 | 2.47 | 2.87 | 2.30 | -3.83 | -2.58 | -0.89 | -4.29 | -2.08 | -1.23 | 0.64 | 1.38 | -1.08 | 1.70 | -0.30 | 6.00 | 7.09 | 0.75 | 2.16 | 1.40 | 42 | 0.95
Ru-TiVCO2 | 2.12 | 1.99 | 2.50 | 2.87 | 2.36 | -3.69 | -2.20 | -1.07 | -3.46 | -2.08 | -1.24 | 0.65 | 0.88 | -1.08 | 1.71 | -0.26 | 8.00 | 7.36 | 1.05 | 2.20 | 1.32 | 44 | 0.95
Rh-TiVCO2 | 2.16 | 1.97 | 2.50 | 2.88 | 2.38 | -3.67 | -2.24 | -1.12 | -3.58 | -2.16 | -1.24 | 0.65 | 0.70 | -1.06 | 1.72 | -0.25 | 9.00 | 7.46 | 1.14 | 2.28 | 1.34 | 45 | 0.95
Pd-TiVCO2 | 2.37 | 1.99 | 2.72 | 2.87 | 2.48 | -3.67 | -1.11 | -1.25 | -3.08 | -2.27 | -1.20 | 0.61 | 0.40 | -1.05 | 1.72 | -0.24 | 10.00 | 8.34 | 0.56 | 2.20 | 1.37 | 46 | 0.95
Ag-TiVCO2 | 2.41 | 1.99 | 2.86 | 2.88 | 2.41 | -4.18 | -3.47 | -0.97 | -2.87 | -2.35 | -1.19 | 0.60 | 0.69 | -1.08 | 1.73 | -0.22 | 11.00 | 7.58 | 1.30 | 1.93 | 1.44 | 47 | 0.95
Mxenes材料HER构效关系解析

## Slide 17
结构描述符结合机器学习筛选方法
机器学习模型构建流程图
描述符相关性分析和降维
三种描述符类型（23个描述符）
制定预测规则：吸附能范围分类
材料吸附能范围在-0.3 eV~0.3 eV
之间的标记为0，其余的标记为1
挑选7个原子结构特征描述符构建机器学习分类模型
根据重要性选出前7个不需计算的描述符
研究进展二、氢能关键催化材料的筛选

## Slide 18
XGBoost算法模型预测材料的吸附能范围
筛选最优算法模型：XGBoost
模型预测与计算验证
XGBoost算法
共筛选出六种性能优异的催化材料
结合机器学习完成6种Mxenes催化材料的筛选
研究进展二、氢能关键催化材料的筛选

## Slide 19
研究进展二、氢能关键催化材料的筛选
从40种MN4@NC材料种筛选出具有优异性能的a-CoN4@NC
机理研究
a-MN4@NC结构模型
热力学计算
OER 催化材料的筛选

## Slide 20
多种电子结构分析手段相结合，解析Co-N4@NC构效关系
电子结构分析
Bader电荷/差分电荷
态密度
晶体轨道哈密顿布居
分子轨道分析
非对称Co-N4@NC通过dx2-dy2和dz2轨道调节中间产物的吸附能实现优异的催化性能
研究进展二、氢能关键催化材料的筛选
OER 催化材料的筛选

## Slide 21
针对ORR反应随机构建了44组催化结构
末尾消除法确定特征子集
实现机器学习模型的建立
研究进展二、氢能关键催化材料的筛选
ORR 催化材料的筛选
已筛选预测出Fe-Co等高效ORR催化剂，为催化剂的生产，燃料电池膜电极催化剂提供有力指导

## Slide 22
从23种COPBTC-M材料种筛选出具有优异性能的COPBTC-Co
为生产锌镍空电池膜电极所需的催化剂提供支持
研究进展二、氢能关键催化材料的筛选
双功能(ORR，OER)催化材料的筛选

## Slide 23
成果总结
论文发表
1 | Asymmetric Active Sites for Boosting Oxygen Evolution Reaction | Small | 2023: 2304108
2 | Symmetric Electronic Structures of Active Sites to Boost Bifunctional Oxygen Electrocatalysis by MN4+4 Sites Directly from Initial Covalent Organic Polymers | Advanced Functional Materials | 2023,33: 2303235

## Slide 24
项目课题简介
2
研究内容进展
3
经费收支情况
4
存在问题及解决办法
下一步研究计划
5
1
汇报提纲

## Slide 25
经费收支情况
截至2023年11月6日，课题1 中国科学院过程工程研究所收入157.43万元, 拨付北京化工大学54.43万元，本年支出37.24万元, 经费使用较为合理。
 |  | 金额（万元）
预算数 |  | 337.5
2023年到位数 |  | 157.43
累计到位数 |  | 157.43
参与单位（北京化工大学） |  | 54.43
本年支出 | 中国科学院过程工程研究所 | 16.23
 | 北京化工大学 | 21.01

## Slide 26
项目课题简介
2
研究内容进展
3
经费收支情况
4
存在问题及解决办法
下一步研究计划
5
1
汇报提纲

## Slide 27
存在问题及解决方法
从大量文献中提取数据的准确度有待提高
如何从图片中提取有效信息还在探索
机器学习流程目前只针对一种体系，对多种体系的适用性还在研究
利用ChatGPT-4 API强大的功能，提高对数据的清洗以及提取图片中的有效信息
针对多种体系，利用机器学习优化算法模型，以得到适用性
解决方法
存在问题

## Slide 28
项目课题简介
2
研究内容进展
3
经费收支情况
4
存在问题及解决办法
下一步研究计划
5
1
汇报提纲

## Slide 29
下一步研究计划
DFT计算耦合机器学习寻找结构描述符，充实计算数据库；
编写并完善代码实现PDF图片中数据的提取；
对量子化学数据库的数据进行分类清洗；
加强计算与实验之间的联系，相互反馈。

## Slide 30
感谢各位专家支持！
敬请提出宝贵意见！